ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОБРАЗЦОВ ПРОВОЛОКИ СВАРОЧНОЙ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ В ООО «ЛИЦ»

- Медное покрытие должно иметь прочное сцепление с основным металлом

проволоки и не должно растрескиваться о отслаиваться при испытании методом спирального навивания. При навивке омедненной проволоки на стержень утроенного диаметра проволоки, не должно наблюдаться растрескивание, шелушение и отслаивание слоя медного покрытия.

- Химический состав сварочной проволоки и % доля составляющих элементов

должны соответствовать ГОСТу 2246-70.

- Устойчивое горение дуги без разбрызгивания.

- Равномерное плавление сварочной проволоки.

- Сварные швы подвергаются гидравлическим испытаниям (до 5 кгс/см²)